C 6500

## ŘEDIDLO

univerzální

JK: 246- 441- 50- 0000

PND: 01- 2050- 92 C

SKP: 24.30.22

Složení: Směs alkoholů, esterů, alifatických a aromatických uhlovodíků.

Použití: K ředění nátěrových hmot

1/ nitrocelulózových (C 1037, C 1038, C 2001, C 2028)

2/ syntetických (S 1023, S 2070, SU 2013, S 2071)

3/ chlorkaučukových  (H 2001, H 2003, H 2203)

4/ lihových (L 1010)

5/ olejových (O 2116)

6/ akrylátových (S 2891)

Vlastnosti ředidla:

VOC (=obsah těkavých organických látek)				850 g/1 litr ředidla

Obsah těkavého organického uhlíku					747 g/1 kg ředidla

Hustota								cca 0,85 g/cm3

Číslo odpařivosti							6 - 10

Číslo kyselosti							do 0,1 mg KOH/ 1g

Balení:  Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale

nátěrové hmoty.

Požárně technické charakteristiky:

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna nebo prášek.

# Teplota vznícení							420 °C

Bod vzplanutí								6 °C

# Bod hoření								18 °C

Spalné teplo								33,28 MJ/kg

Výhřevnost								33,88 MJ/kg

ADR/RID 3 F1  UN   1993  Hořlavá kapalina

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Obsahuje organická rozpouštědla, která dráždí v přímém styku pokožku, oči a sliznice. Chraňte se při práci vhodnými ochrannými pracovními prostředky, zajistěte na pracovišti účinné větrání, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

Klasifikace – F, Xn

R věty – 11-20/21/22-38-41-66-67

S věty –  pro veřejnost - 2-16-23-25-29-46

-  pro průmysl – 16-23-24/25-26-33

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Likvidace odpadů:

| Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. |
| --- |
| Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. |
|  |  | Název odpadu | ADR/RID odpadu |
| Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. | 07 07 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | 3 F1 1993 |
|  | 14 06 03* | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 3 F1 1993 |
|  | 20 01 13* | Rozpouštědla | 3 F1 1993 |
|  | 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | neklasifikován |

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, červen 2004

# Text boxes

### F

### Xn