AMARIT MODRÝ

# stínící barva na skleníky

JK: 346 591 25 ….

### PND: 01-0022-93

Složení:

Směs pigmentů, plniv , vodné disperze makromolekulárních látek a aditiv dispergovaná ve vodě.

Barevné odstíny:

Nenormalizovaný modrý odstín podle použitých surovin.

Použití:

Používá se pro stínící nátěry skleníků a pařenišť proti spalujícím účinkům slunečního záření. Před použitím se barva důkladně rozmíchá.

Pro nátěry se barva připravuje naředěním vodou v poměru 1 díl barvy a 1 až max. 2 díly vody. Barva se opět řádně promíchá a je připravena ihned k použití.

Takto připravenou barvu je nutno občas promíchávat ( možná sedimentace ) a zpracovat do 24 hodin.

Nátěr se provádí štětcem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách.

Čerstvě natřený nátěr musí být min. příštích 24 hodin uchráněn před vydatnějším deštěm !

Zaschlý nátěr odolává dešti, lze jej však mechanicky odstranit (např. kartáčem a teplou vodou).

Životnost nátěru na skle se předpokládá pouze sezónní.

Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 0 C.

Nanášení:

Štětkou nebo stříkáním.

Ředidlo:

Voda.

Orientační vydatnost :

cca 25 - 40 m2 / 1 kg naředěné barvy na 1 nátěr

Balení:

1 kg, 5 kg, 25 kg

Výrobek je klasifikován jako : Xi DRÁŽDIVÝ

Obsahuje : hydroxid vápenatý

- R 41 - Nebezpečí vážného poškození očí

- S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí

- S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Likvidace zbytku výrobku :

Vyschlé zbytky je možné likvidovat na skládce komunálních odpadů.

Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :

Obal lze  likvidovat jako komunální odpad nebo recyklovat.

Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost :

Skladujte v suchém prostředí při teplotě+5oC až + 25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

VÝROBCE EKOLOGICKÝCH BAREV, LEPIDEL A PLASTOVÝCH OBALŮ

S TRADICÍ A ZKUŠENOSTMI OD ROKU 1910.

Teluria spol. s r.o., 679 65 Skrchov, Česká republika

tel.: +420/516474211,212,925 fax: +420/516474257

Http: //www.teluria.cz E-mail:tel@teluria.cz

Verze 23.1.2006