

BALAKRYL UNI Lesk
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Email disperzní akrylátový lesklý

PN 26/96

Balakryl UNI lESK je univerzální email na bázi vodné kopolymerní akrylátové disperze s přísadou speciálních aditiv a anorganických, případně organických pigmentů a plnidel.

Barevné odstíny: 1000 bílý, 0101 pastelově šedý, 0111 světle šedý, 1999 černý, 0225 světle hnědý, 0245 tmavě hnědý, 0320 fialový, 0440 světle modrý, 0455 středně modrý, 0515 světle zelený, 0570 tmavě zelený, 0603 slonová kost, 0620 světle žlutý, 0640 tmavě žlutý, 0750 oranžový, 0820 světle červený, 9110 stříbrný, 9350 fialovostříbrný, 9450 modrostříbrný, 9550 zelenostříbrný, 9850 červenostříbrný a další odstíny včetně odstínů podle vzorkovnice RAL se vyrábí na přání zákazníka. Vyrábí se báze pro systém tónování „BALAKRYL - Tónování na počkání“, který umožňuje namíchat více než 5000 různých odstínů.
Lesk nátěru: Lesklý.

Balení: Je uvedeno v aktuálním ceníku.

Oblast použití: 

K venkovním i vnitřním vrchním lesklým nátěrům všech druhů dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, omítek, betonu, cementovláknitých výrobků, apod. Email je vhodný i k nátěrům kovových podkladů, pokud jsou opatřeny antikorozním základem (např. barvou Balakryl Antikor V 2026, Okapol Primer V 2003 nebo Diskor V 2076). Balakryl Uni Lesk V 2068 lze použít k nátěrům těles ústředního topení.

Osvědčení státní zkušebny:

Splňuje technické požadavky pro použití jako stavební výrobek - je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. Má osvědčení pro použití na hračky podle evropské normy EN 71.

Ředidlo: Voda.

Hlavní technické údaje:
Obsah netěkavých složek – odstín bílý, slonová kost
od 48 %


  – ostatní odstíny
od 40 %
Výtoková doba z pohárku (průměr trysky 4 mm)
od 40 s
Vydatnost podle tloušťky nátěru
0,12–0,20 kg.m-2 (na jednu vrstvu)
Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 3 dnech
min. 25 %

Odolnost při hloubení
8 mm
Přilnavost mřížkovým řezem
1–2 (výborná, dobrá)
Kryvost
1 (výborná)
Ohybová zkouška na válcovém trnu
vyhovuje zkoušce

Lepivost nátěrového filmu při stohování
nutno ověřit praktickou zkouškou
Zasychání na dotyk
2 h při 20 °C
Schopný dalšího nátěru
4–6 h
Specifická hmotnost
1,15 g.cm-3
Úprava podkladu:

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnot. 

Dřevo. Odstranění pryskyřice ze dřeva, broušení brusným papírem č. 60–100. Vlhkost dřeva smí být nejvýše 12 %.

Vláknité desky. Odstranění voskové (parafinové) vrstvy z povrchu např. obroušením brusným papírem č. 220–240.

Omítky, beton (minerální podklady). Důkladné odstranění všech vrstev malířských barev, nepřilnavých a nevhodných nátěrů a mechanických nečistot. Z podkladu, který nebyl povrchově upravován, se odstraní hrubší zrnka písku a nerovnosti oškrábáním stěrkou a vybroušením pemzou nebo brusným papírem č. 40–60. Drobné nerovnosti povrchu (spáry, trhlinky apod.) se vyspraví sádrou (v interiérech), vápennou maltou nebo vyrovnávací hmotou. Minerální podklady mají být dostatečně zkarbonizované.

Savé podklady. Všechny savé podklady (dřevo, vláknité a třískové desky, omítky, beton apod.) musí být napuštěné nebo opatřené základním nátěrem podle pokynů uvedených v technických listech použitých nátěrových hmot.

Kovy. Musí být opatřené vhodným základním nátěrem (např. barvou antikorozní Balakryl Antikor V 2026, Okapol Primer V 2003 nebo Diskor V 2076) v souladu s pokyny uvedenými u použité základní barvy.

Staré nátěry. Dobře přilnavé nátěry se očistí, odmastí, vybrousí brusným papírem a natřou podle zvoleného příkladu nátěrového postupu. Nátěry se špatnou přilnavostí se odstraní až na podklad a ten se upraví podle shora uvedených pokynů.

Nanášení:

Štětcem, válečkem, pneumatickým stříkáním, vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním

Údaje pro nanášení:

Štětec (váleček)

Objem ředidla - vody
0–5 %
Pneumatické stříkání

Objem ředidla - vody
do 5 %
Tryska
1,8–2,2 mm
Tlak vzduchu
0,3–0,4 MPa



V 2068

Vysokotlaké bezvzduchové stříkání

Objem ředidla - vody
0–5 %
K dosažení optimálních výsledků při stříkání je třeba upravit tlak, velikost trysky a výtokovou dobu z pohárku podle tvaru výrobku a typu zařízení. 

Čištění zařízení:

Nanášecí zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné po skončení práce ihned umýt vodou.

Příklady nátěrových postupů:

Nátěr stavebně truhlářských výrobků

1. Napouštění. Disperzní akrylátové napouštědlo na dřevo Dinap V 1305 nebo barva základní akrylátová na dřevo Tebakryl V 2038. Pro napouštění se Dinap V 1305 zředí vodou v poměru 1:1, barva Tebakryl V 2038 v poměru 3:1 (3 díly barvy a 1 díl vody). Spotřeba 100–130 g.m-2 zředěného napouštědla. Zasychání při teplotě 20–24 °C 2–4 hodiny.

2. Broušení zasucha . Brusný papír č. 100–120. Očištění podkladu.

3. Tmelení drobných nerovností. Venkovní plochy netmelit. Tmel akrylátový stěrkový V 5013. Zasychání při teplotě 20–24 °C 3 hodiny.

4. Broušení tmelených míst zasucha. Brusný papír č. 120–150. Očištění podkladu.

5. 1–2× barva základní akrylátová na dřevo Tebakryl V 2038. Spotřeba 120–180 g.m-2 na jednu vrstvu. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru 30–50 (m. Zasychání jednotlivých vrstev při teplotě 20–24 °C 4 hodiny.

6. Broušení zasucha. Jednotlivé vrstvy základní barvy se brousí brusným papírem č. 150–180. Očištění podkladu.

7. 1× email disperzní akrylátový lesklý Balakryl Uni Lesk V 2068. Spotřeba 120–180 g.m-2. Tloušťka suchého nátěru 30–50(m. Zasychání při teplotě 20–24 °C 4–6 hodin.

Při nátěrech oken doporučujme styčné plochy okenních rámů a křídel před uzavřením opatřit separační vrstvou např. suchého nenamočeného mýdla (plochu několikrát přejet kostkou mýdla), silikonovým nebo jiným tukem. Styčné plochy okenních křídel zdvojených oken je vhodné před sešroubováním opatřit rovněž separační vrstvou nebo přilepit na plochy těsnící pásku, která okenní křídla dobře utěsní a hlavně zabrání případnému slepení okenních křídel při sešroubování.

Povrchová úprava plechových výlisků, ocelové konstrukce

1. 1–3× barva základní antikorozní Balakryl Antikor V 2026 nebo barva základní na okapy a pozinkované plechy Okapol Primer V 2003 případně barva disperzní antikorozní Diskor V 2076. Zasychání jednotlivých vrstev nátěru při teplotě 20–24 °C při použití barvy Okapol Primer a Diskor 4 hodiny, barvy Balakryl Antikor 8–16 hodin. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru 30–50 (m.

2. 2–3× email disperzní akrylátový lesklý Balakryl Uni Lesk V 2068. Zasychání jednotlivých vrstev při teplotě 20–24 °C 4–6 hodin. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru 30–40 (m.

Podle požadavku na konečnou kvalitu, vzhled povrchové úpravy a prostředí , kterému bude nátěr vystaven, se určí počet vrstev a tloušťka nátěru.

Podmínky pro aplikaci:

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti, je doporučená teplota povrchu podkladu 3 °C nad rosným bodem. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. 

Bezpečnost a hygiena práce:

Balakryl Uni Lesk není hořlavou kapalinou. Obsahuje nepatrné množství biologicky aktivních látek. Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Zneškodnění odpadu:

Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je možno obal likvidovat jako ostatní odpad nebo odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Kategorie odpadu: O - ostatní.

Kód odpadu: 08 01 99 kovový nebo plastový obal se zbytky vodou ředitelných nátěrových hmot.

Chraňte před mrazem!

